TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHISKIN

Texto de especificação · i-Mesh · segunda pele de fachada

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiskin e coincidem com os das fichas técnicas e das páginas dos padrões. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura.

Segunda pele têxtil

Nos alçados [identificação dos alçados], prevê-se uma segunda pele em malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, afastada da fachada [ ] mm e tensionada numa subestrutura de suporte própria, numa área total de [ ] m², conforme as peças desenhadas. A malha sombreia o envidraçado antes de a radiação solar chegar ao vidro e deixa passar parte da luz e da vista; a caixa de ar entre as duas peles fica aberta em baixo e em cima e renova-se por convecção.

No clima de Portugal, as fachadas a nascente e a poente recebem sol baixo e pedem padrões mais fechados; a sul, a malha pode ser mais aberta. A escolha do padrão e da escala resulta da orientação, da sombra e da privacidade pretendidas, e é validada com amostras observadas com a luz do local.

Padrão, fibra e escala

O padrão adotado é [padrão], em [fibra ou mescla], à escala de [ ] % (gama de 70 % a 200 %). Os padrões de catálogo indicados para fachada são os do quadro seguinte, com a área aberta à escala de 100 %; com a escala reduzida a malha fica mais densa, ampliada fica mais aberta, e o valor à escala adotada é confirmado pelo fabricante.

| Padrão | Código | Fibras | Área aberta (escala 100 %) | Peso | Reação ao fogo (EN 13501-1) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morellet | MORELLET F 100 | Vidro | 46,5 % | 1133 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Tensão ortogonal; também cortina plana. |
| Sunshield | SUNSHIELD FT 100 | Vidro e Technora | 43 % | 965 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Desenvolvido para sombreamento. |
| Random | RANDOM B 100 | Basalto | 40 % | 884 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Quadrícula escondida: tensiona-se nas duas direções. |
| Ninnaji | NINNAJI C 100 | Carbono | 49 % | 820 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Tensiona-se segundo as diagonais. |
| Tartan | TARTAN FVC 100 | Vidro, Volcano e carbono | 21 % | 1412 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Faixas densas: mais privacidade. |
| Vivienne | VIVIENNE V 100 | Volcano | 43 % | 769 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Indicado pela marca para fachada tensionada. |
| Wien Straw | WIEN STRAW V 100 | Volcano | 48 % | 1142 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Fachada do Pavilhão da Indonésia, Expo 2025. |

Valores das fichas técnicas i-Mesh. A área aberta («permeabilidade») é a indicada pelo fabricante para a escala de 100 %.

Comportamento térmico

Para a fibra de vidro, o fabricante publica refletância solar de 0,71 (0,85 na opção para climas quentes), emissividade de 0,9, condutividade térmica de 0,18 W/(m·K) a 20 °C e capacidade térmica de 1200 J/(kg·K). Os valores de transmissão solar e luminosa e o fator solar do conjunto com o envidraçado ficam por demonstrar para o padrão, a fibra e a escala adotados: [ ].

Vento, subestrutura e tensionamento

A ação do vento determina-se segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional: zona [A, com vb,0 = 27 m/s | B, com vb,0 = 30 m/s], categoria de terreno [ ], altura da fachada [ ] m e orografia [ ]. A zona B inclui as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, a faixa costeira do continente com 5 km de largura e os locais acima de 600 m de altitude. Na Madeira e nos Açores, a orografia e a categoria de terreno têm análise própria, e junto aos bordos e às esquinas do edifício consideram-se as pressões locais mais altas.

A malha fica presa e tensionada no perímetro, em [perfis de bordo | caixilho tensor | cabos de bordo], com fixação [nos bordos superior e inferior e ancoragens intermédias à estrutura do edifício | em painéis modulares]. A direção de tensionamento segue o padrão adotado e é confirmada pelo fabricante. Os vãos, a flecha máxima, o pré-esforço e as reações nas fixações são definidos pelo projeto de estabilidade, com a engenharia dos painéis do fabricante. As cargas da segunda pele passam para as lajes ou para elementos estruturais, nunca para o vidro.

As fixações metálicas são escolhidas para a categoria de corrosividade do local, [ ] (EN ISO 9223); no litoral, na Madeira e nos Açores, considera-se o ambiente marítimo.

Reação ao fogo

O enquadramento da segunda pele no Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008, alterada pela Portaria n.º 135/2020) e a classe exigida são definidos no projeto de segurança contra incêndio: [revestimento exterior | elemento de proteção solar exterior | sistema de revestimento exterior não tradicional], classe mínima [ ]. Os padrões de catálogo deste documento têm classe B-s1,d0 (EN 13501-1) declarada na ficha técnica. A classe declarada nas fichas técnicas é confirmada pelo relatório de classificação EN 13501-1, que identifica o produto (código, fibra, massa e acabamento), a montagem ensaiada e o campo de aplicação; a classe vale para a montagem ensaiada e para esse campo de aplicação. Na Madeira e nos Açores, o enquadramento confirma-se com o serviço regional de proteção civil.

Síntese

Segunda pele de fachada em malha técnica i-Mesh, padrão [ ], em [fibra], escala [ ] %, 2,5 mm, área aberta de 21 % a 49 % conforme o padrão, reação ao fogo B-s1,d0 no campo de aplicação do relatório, tensionada em subestrutura própria afastada [ ] mm da fachada, em [ ] m² de alçado.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Segunda pele de fachada em malha técnica

Descrição. Fornecimento e montagem de segunda pele de fachada em malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, produzida por medida, em painéis com a forma e o padrão finais, sem retalhos, tensionada em [perfis de bordo | caixilho tensor | cabos de bordo], incluindo acessórios de tensionamento, trabalhos de preparação e limpeza final. A subestrutura de suporte é objeto do artigo [n.º].

[Opção A · Morellet]

Padrão Morellet (código MORELLET F 100), em vidro, com área aberta de 46,5 % à escala de 100 % e peso de 1133 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção B · Sunshield]

Padrão Sunshield (código SUNSHIELD FT 100), em vidro e technora, com área aberta de 43 % à escala de 100 % e peso de 965 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção C · Random]

Padrão Random (código RANDOM B 100), em basalto, com área aberta de 40 % à escala de 100 % e peso de 884 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção D · Ninnaji]

Padrão Ninnaji (código NINNAJI C 100), em carbono, com área aberta de 49 % à escala de 100 % e peso de 820 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção E · Tartan]

Padrão Tartan (código TARTAN FVC 100), em vidro, volcano e carbono, com área aberta de 21 % à escala de 100 % e peso de 1412 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção F · Vivienne]

Padrão Vivienne (código VIVIENNE V 100), em volcano, com área aberta de 43 % à escala de 100 % e peso de 769 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção G · Wien Straw]

Padrão Wien Straw (código WIEN STRAW V 100), em volcano, com área aberta de 48 % à escala de 100 % e peso de 1142 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção H · padrão desenhado para a obra]

Padrão exclusivo, desenhado com o projeto, em [fibra ou mescla], com área aberta de [ ] % e peso de [ ] g/m², confirmados pelo fabricante antes da aprovação do material. A classe de reação ao fogo do padrão exclusivo é demonstrada por relatório de classificação próprio.

Fibra ou mescla: [ ]. Escala do padrão: [ ] % (gama de 70 % a 200 %). Modulação e medidas de cada painel conforme as peças desenhadas e o plano de modulação aprovado.

Quadro de desempenho exigido. A malha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituição | grelha multiaxial de fibras, sem tecelagem, com acabamento de fachada | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fibras | [fibra ou mescla do padrão adotado] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Espessura | 2,5 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Área aberta à escala de 100 % | [ ] %, a do padrão adotado no quadro de padrões | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso | [ ] g/m² (± 5 %), o do padrão adotado no quadro de padrões | — | Ficha técnica do fabricante |
| Utilização | interior e exterior | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo | B-s1,d0, no campo de aplicação do relatório, para a montagem prevista | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Refletância solar (fibra de vidro) | 0,71 (0,85 na opção para climas quentes) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Emissividade (fibra de vidro) | 0,9 | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência à tração, teia e trama | ≥ [ ] kN/m, no padrão e na fibra adotados | EN ISO 1421 | Relatório de ensaio |
| Transmissão solar e luminosa | [ ] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Garantia do fabricante | 10 anos | — | Declaração de garantia do fabricante |
| Sistema de gestão da qualidade do fabricante | certificado | ISO 9001 | Certificado |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Projeto de execução. Antes da produção, o empreiteiro apresenta à fiscalização o plano de modulação dos painéis sobre os alçados, a direção de tensionamento de cada painel, os pormenores de perímetro e de ancoragem, a flecha máxima admitida sob a ação do vento de projeto e as reações nas fixações, com o cálculo do projeto de estabilidade. A flecha máxima garante que a malha não toca no vidro, nos caixilhos que abrem nem nos equipamentos de limpeza. O pormenor permite retensionar a malha sem a desmontar.

Amostras e protótipo. Amostras do padrão, da fibra e da escala adotados, aprovadas pelo projetista com a luz do local. [Opção · protótipo de [ ] m² montado em obra, com o pormenor de perímetro previsto, aprovado antes da produção.]

Execução. A montagem segue as instruções do fabricante. A malha é manuseada sem vincos e sem contacto com arestas vivas, e é tensionada na direção indicada para o padrão, até ao pré-esforço definido no projeto de execução. Os painéis ficam alinhados, sem pregas nem zonas soltas, e as fixações ficam apertadas e protegidas contra a corrosão.

Ensaios e verificações. Verificação do código do produto, do padrão, da fibra e da escala de todos os painéis, das dimensões, do alinhamento e do tensionamento, e do afastamento livre entre a malha e a fachada. [Opção · ensaio biaxial de tração (EN ISO 1421) no padrão adotado, quando o projeto de estabilidade o exige.]

Receção. Receção provisória após a verificação anterior, com a entrega da documentação. Os painéis com danos, vincos permanentes ou tensionamento irregular são substituídos ou retensionados antes da receção.

Garantias. Garantia do fabricante de 10 anos para a malha; as do empreiteiro para a subestrutura e a montagem, nos termos legais.

Documentação. Fichas técnicas dos padrões fornecidos, relatório de classificação de reação ao fogo (EN 13501-1) com o campo de aplicação, declaração de correspondência entre o produto fornecido e o ensaiado, classes de reação ao fogo dos perfis, cabos e fixações, cálculo do projeto de estabilidade, plano de modulação e instruções de manutenção. Limpeza com água doce e detergente suave, sem álcool, lixívia nem acetona. Para gorduras ou óleos, o procedimento confirma-se com o fabricante.

Artigo [n.º] · Subestrutura de suporte da segunda pele

Descrição. Fornecimento e montagem de subestrutura de suporte em [material], com consolas fixas às lajes ou a elementos estruturais e montantes que recebem o perímetro dos painéis, incluindo ancoragens, chumbadouros e proteção contra a corrosão para a categoria [ ] (EN ISO 9223), dimensionada pelo projeto de estabilidade para a ação do vento do local (NP EN 1991-1-4 e Anexo Nacional, zona [A | B]).

Execução e receção. Implantação conforme o plano de modulação, com as tolerâncias de alinhamento e de afastamento à fachada definidas no projeto. Verificação das ancoragens e do aperto antes da montagem da malha.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Arquitetura · Revestimentos exteriores e proteção solar.

Critérios de medição. Malha: por área de painel (m²), medida pelas dimensões exteriores do perímetro tensionado, sem dedução de aberturas do padrão. Perfis de bordo e cabos: por comprimento (m). Subestrutura: conforme o projeto de estabilidade, por peso (kg) ou por unidade.

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Segunda pele em malha técnica multiaxial i-Mesh, ou equivalente, padrão [ ], fibra [ ], escala [ ] %, painéis por medida, incluindo tensionamento e acessórios, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Perfis de bordo ou cabos de bordo para fixação e tensionamento do perímetro dos painéis | m | [ ] |
| [ ] | Subestrutura de suporte em [material], com consolas, montantes, ancoragens e proteção contra a corrosão, conforme projeto de estabilidade | kg | [ ] |
| [ ] | Protótipo montado em obra (opção) | vg | 1 |

Os painéis do mesmo padrão, fibra e escala agrupam-se numa só linha.

Valores da base de dados archiskin, iguais aos das fichas técnicas i-Mesh. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever.